PCB按基材的分类：

1、按增强材料不同（最常用的分类zhi方法）

™纸基板（FR-1,FR-2,FR-3)

™环氧版玻纤布基板（FR-4,FR-5)

™复合基板(CEM-1,CEM-3) ™

HDI板材（RCC) ™

特殊基材(金属权类基材、陶瓷类基材、热塑性基材等)

2、按树脂不同来分™

酚酫树脂板

™环氧树脂板

™聚脂树脂板

™BT树脂板

™PI树脂板

3、按阻燃性能来分

™阻燃型（UL94-VO,UL94-V1)

™非阻燃型（UL94-HB级）

档次级别从底到高划分如下：

94HB/94VO/22F/CEM-1/CEM-3/FR-4

详细介绍如下：

94HB：普通纸板，不防火专（最低档的材料，模属冲孔，不能做电源板）；

94V0：阻燃纸板 （模冲孔）；

22F： 单面半玻纤板（模冲孔）；

CEM-1：单面玻纤板（必须要电脑钻孔，不能模冲）；

CEM-3：双面半玻纤板（除双面纸板外属于双面板最低端的材料，简单的双面板可以用这种料，比FR-4会便宜5~10元/平米）；

FR-4: 双面玻纤板。

常用 CEM-3/FR-4